ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НА ЭКСПОРТ

#### Издание официальное

### ГОСТ 10.55 – 71

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

### Москва

| УДК 674.031.21-419.3 : 382.6 : 006.354 | Группа К24 ОКП 55 1100 |
| --- | --- |
| Birch plywood. Technical requirements for export products |  |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 августа 1971 г. № 1433 срок введения установлен

с 01.07.72

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 04.07.85 № 2132 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на березовую фанеру, склеенную из трех или более слоев лущеного шпона, и устанавливает требования к ее изготовлению и качеству при поставке на экспорт.

##### 1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1.Фанера должна изготовляться следующих марок: ФСФ-Э - склеенная фенолформальдегидными клеями; ФК-Э - склеенная карбамидными клеями; ФБА-Э - склеенная альбумино-казеиновыми клеями. 1.2 Длина, ширина фанеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1.

| Издание официальное | Перепечатка воспрещена |
| --- | --- |
| * Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными в июне 1978 г., июле 1985 г. (ИУС 7 - 78, 10 - 85). |  |
| © Издательство стандартов, 1987 |  |

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |
| Длина (или ширина) |  | Ширина (или длина) |  |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 2440 | ±5,0 | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
|  |  | 1220 | ±4,0 |
| 2135 |  | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
| 1830 |  | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
| 1525 |  | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
| 1270 | ±4,0 | 1270 | ±4,0 |

Примечания: Длина листа фанеры определяется по направлению волокон древесины наружных слоев. 2. При переобрезе фанеры в одном направлении допускается уменьшение размера на 100 мм; при переобрезе в двух взаимно перпендикулярных направлениях - на 50 мм. 3. (Исключен, Изм. № 3). 1.3. Толщина фанеры всех форматов должна соответствовать указанной в табл. 2.

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| мм |  |
| Номинальная толщина | Предельное отклонение |
| 3, 4 | ±0,3 |
| 5, 6, 7, 8, 9 | ±0,4 |
| 10, 12 | ±0,5 |
| 15, 18 | ±0,7 |

(Измененная редакция, Изм. № 2). 1.4. (Исключен, Изм. № 1). 1.5. Толщина фанеры в каждой измеряемой точке не должна отличаться от номинальной более чем на величину предельных отклонений, указанных в табл. 2. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования слоев фанеры | Сорта шпона для фанеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | B j | BBX | BB | CP | C | В/ВВ | B j/BB | B/CP | В/С | ВВХ/ВВ | ВВХ/СР | ВВХ/С | ВВ/СР | ВВ/С |
| Лицевой | В | B J | BBX | BB | CP | С | В | B j | В | В | BBX | BBX | BBX | BB | BB |
| Оборотный | В | B j | BBX | BB | CP | С | BB | BB | CP | С | BB | CP | С | CP | С |
| Подслой под лицевой слой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подслой под оборотный слой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

##### 2. TЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для изготовления фанеры применяют: для наружных слоев - шпон сортов В; Bj; ВВХ; ВВ; СР; С и для подслоев под наружные слои - шпон сортов 1, 2, 3. 2.2. Фанера в зависимости от качества наружных слоев изготовляется шести сортов (качество лицевого и оборотного слоя одинаковое): В; Bj; ВВХ; ВВ; СР; С, а также со следующими сочетаниями наружных слоев: В/ВВ; Bj/BB; В/СР; В/С; ВВХ/ВВ;. ВВХ/СР; ВВ/СР; ВВ/С; ВВХ/С. Подбор сортов шпона для наружных слоев и подслоев фанеры должен соответствовать указанному в табл. 3. 2.3. Наружные и внутренние слои фанеры изготовляют из березы, за исключением сортов ВВ; СР; С и фанеры с сочетанием наружных слоев ВВ/СР; ВВ/С, в которых внутренние слои допускается изготовлять из ольхи и ильма. 2.4. Количество слоев в зависимости от толщины фанеры должно соответствовать указанному в табл. 4.

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина фанеры в мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Количество слоев фанеры | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| П р и м е ч а н и е. По требованию потребителя допускается изготовление фанеры с другим количеством слоев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При четном числе слоев фанеры два центральных слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои фанеры должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины. 2.5. В наружных и внутренних слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты фанеры, превышающие нормы, указанные в табл. 5 и 6. 2.6. Пороки древесины и дефекты наружных и внутренних слоев фанеры, не указанные в табл. 5 и 6, не допускаются. 2.7. Для заделки сучков и отверстий должны применяться вставки из шпона овальной формы следующих размеров в мм: 32х18; 40х25; 60х32; 80х40 и круглой формы - диаметром 40 мм. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.8. Фанера должна быть прочно склеена, без пузырей и при изгибе не должна расслаиваться. Механические свойства фанеры должны соответствовать указанным в табл. 7.

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 1. Сучки а) сросшие- ся здоровые светлые и тем- ные | Не учитываются размером, мм, не более: |  |  | Допус- каются с трещинами шириной не более 1,5мм | Допускаются |  |  |  |
|  | светлые | светлые и темные |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Допускаются размером, мм, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | светлые | светлые и темные |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | в количестве, шт., не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м2 поверхности листа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе 5 шт. размером , мм, не 6oлее: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| б) частично сросшиеся | Допускаются, в числе сросших- ся сучков размером, мм, не более: |  |  | Допускаются |  | Допускаются размером, мм, не более: |  | Допус- каются |
|  | 5 | 6 | 15 |  |  | 20 | 40 |  |
|  | в количестве, шт., не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м2 поверхности листа |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| в) несросши- еся, выпадаю- щие несросши- еся и отверстия от выпавших сучков | Допускаются в общем числе сросшихся сучков разме- ром, мм, не более: |  |  |  |  | Допускаются разме- ром, мм, не более: |  | Допус- каются |
|  | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 | 10 | 20 |  |
|  | в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт., не более: |  |  |  |  | без ограничения количества |  |  |
|  | 3 | 3 | 3 | без огра- ничения ко- личества | 10 Не допуска- ются совпаде- ния отверстий от выпавших сучков в на- ружных слоях трехслойной фанеры |  |  |  |
| г) табачные | Не допус- каются | Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером, мм, не более: |  |  | Допускаются размером, мм, не более | Допускаются разме- ром, мм, не более: |  | Допус- каются |
|  |  | 6 | 6 | 6 | 40 | 10 | 20 |  |
|  |  | в количестве шт., не более: |  |  | в количестве шт., не более |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |
|  |  | на 1 м2 поверхности листа |  |  | на 1 м2 по- верхности лис- та |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 2. Трещины: а) сомкну- тые | Допускаются краевые длиной, мм, не более: |  |  | Допускаются краевые и срединные |  | Допускаются краевые и срединные длиной, мм, не более: |  | Допус- каются |
|  | 250 | 300 | 300 |  |  | 200 | 500 |  |
|  | в количестве, шт., не более: |  |  |  |  | в количест- ве 1шт. на 1м ширины листа | без огра- ничения количества |  |
|  | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м ширины листа |  |  |  |  |  |  |  |
| б) разошед- шиеся | Не допус- каются | Допускаются в чи- сле сомкнутых тре- щин краевые шири- ной, мм, не более: |  | Допускаются краевые шириной в мм, не более: |  | Допускаются краевые и сре- динные длиной, мм, не более: |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 10 | 200 | 300 | 600 |
|  |  |  |  | длиной, мм, не более: |  | шириной, мм, не более: |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 600 | 400 | 2 | 2 | 15 |
|  |  | длиной, мм, не более: |  | без огра- ничения количества | в количе- стве не бо- лее 5шт. на 1м ши- рины листа | в количестве шт., не более: |  |  |
|  |  | 250 | 250 |  |  | 1 | 5 | Без ог- раниче- ния |
|  |  | в количестве, шт., не более: |  |  |  | на 1 м ширины листа |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | на 1 м ширины листа |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пороки строения дре- весины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) наклон во- локон, свиле- ватость, зави- ток | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| б) глазки | Допускаются |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| в) прорость сросшаяся: светлая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| темная | Не допус- кается | Допускается в об- щем числе учитывае- мых сросшихся суч- ков размерами и количеством, указан- ным в п. 1a |  | Допуска- ется без ог- раничения размера и количества | Допускается в общем числе несросшихся сучков разме- рами и коли- чеством, ука- занным в п. 1в | Допускается |  |  |
| г) ложное ядро | Не допус- кается | Допускается на по- верхности листа в %, не более: |  | Допускается в виде полос общей площадью, в %, не более: |  | Допускается |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 75 | 75 |  |  |  |
| д) пятни- стость: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прожилки, следы от про- жилок | Допускаются длиной, мм, не более: |  |  | Допускаются |  |  |  |  |
|  | 175 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
|  | шириной, мм, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | в количест- ве, шт., не более: | без ограничения количества |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м2 по- верхности листа |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| в) групповые прожилки | Допускаются размером, мм, не более: 60x60 |  | Допускаются |  |  |  |  |  |
| 4. Химичес- кие окраски | Не допускаются |  |  | Допускаются |  |  |  |  |
| 5. Грибные поражения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) заболон- ные грибные окраски (сине- ва, цветные заболонные пятна) | Допускаются на поверхности листа, %, не более: |  |  | Допускаются |  |  |  |  |
|  | 30 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| б) побуре- ние | Не допус- кается | Допускается на по- верхности листа, %, не более: |  | Допускается |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь по- ражения побурени- ем и ложным ядром не должна превышать 50% поверхности лис- та |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 6. Биологи- ческие повреж- дения: а) червото- чина | Допускаются в общем числе несросшихся сучков, размерами и количеством, ука- занными в п. 1в |  |  |  | Не учитыва- ются диамет- ром, мм, не бо- лее | Допускаются диаметром, мм, не более: |  | Допус- каются |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учитываемые приравнива- ются к несрос- шимся сучкам и входят в их число | без ограничения количества |  |  |
| Примечания: 1. Измерение сучков производится по наибольшему диаметру. 2. Измерение ширины трещины производят по наибольшему размеру. 3. Глазки, темные и выпадающие сучки могут сопровождаться полосками бурого цвета. 4. Краевые трещины - трещины, выходящие на торец листа. 5. Срединные трещины - трещины, не имеющие выхода на торец. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 1. Заделка сучков и от- верстий | Не допускается |  | Частично срос- шиеся сучки раз мером более 15мм, табачные сучки и отвер- стия размером бо- лее 6мм должны быть заделаны вставками из шпона с подбором по направлению волокон и по цве- ту древесины. Об- щее количество вставок с допус- каемыми здоро- выми сросшими- ся сучками не должно превы- шать общего чис- ла допускаемых здоровых срос- шихся сучков, ука- занных в табл. 5 | Табачные сучки и от- верстия более 6мм должны быть заделаны вставками из шпона любого цвета без ог- раничения ко- личества и раз- мера. Допускают- ся двойные вставки, пе- ресекающие друг друга. Допускается неплотная за- делка сучков с зазором 1мм с одной стороны и с зазором 0,5 мм с двух сторон | Допуска- ются листы шпона без заделки | Отверстия от по- роков древесины, мм, более: |  | Допус- каются листы шпона без заделки |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | должны быть за- деланы вставка ми из шпона любой формы и размера |  |  |

| Продолжение табл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 2. Заделка трещин | Не допускается |  | Трещины разо- шедшиеся шири- ной свыше 2мм, но не более 10 мм, длиной до 250 мм в количестве не более 2 шт. на лист должны быть заделаны вставка- ми из шпона на клею с подбором по цвету и на- правлению воло- кон древесины | Трещины разошедшиеся шириной свыше: |  | Допускаются листы шпона без заделки |  |  |
|  |  |  |  | 2 мм | 10 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | должны быть заделаны вставками из шпона на клею с подбором по цве- ту и направлению во- локон древесины |  |  |  |  |
| 3. Параметр шероховатости поверхности Rm max, мкм, по ГОСТ 7016-82, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для шлифо- ванной фане- ры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |  |
| для шлифо- ванной фане- ры с улучшен- ным качеством поверхности | 60 | - | 60 | - | - | - |  |  |
| для нешли- фованной фа- неры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  |  |

| Продолжение табл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |  |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |  |
| 4. Валики от накладок | Не допус- каются | Допускаются длиной, мм. не более: |  |  | Допуска- ются |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | в количестве, шт., не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 5 |  | - |  |  |  |
| 5. Пятна производст- венного харак- тера | Не допускаются |  |  |  | Допуска- ются | - |  |  |  |
| 6. Оттиски от раковин в плите пресса | Не допускаются |  |  | Допускаются |  | - |  |  |  |
| 7. Просачи- вание клея | Допускается, %, не более: |  |  |  | Допуска- ется | - |  |  |  |
|  | 10 | 25 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | поверхности листа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Механи- ческие пов- реждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| багорные на- колы | Допускаются в общем числе не- сросшихся сучков размерами и коли- чеством, указанными в п. 1в |  |  | Допускаются размером не более 6 мм без ограничения количества | Не учи- тываются размером не более 6 мм, учитывае- мые допус- каются в об- щем чис- ле несрос- шихся суч- ков раз- мерами и количест- вом, ука- занными в п. 1в | Допускаются размером, мм, не более: |  | Допус- каются |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без ограничения количества |  |  |  |

| Продолжение табл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |  |  |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 9. Царапины, рубчики, бу- горки, вмятины | Не допускаются |  |  | Допускаются глубиной и вы- сотой не более 0,5 мм | Допуска- ются | - |  |  |
| 10. Покороб- ленность | В фанере толщиной до 5 мм не учитывается, а толщиной cвыше 5 мм допускается не более 15 мм на 1 м длины диа- гонали листа фанеры |  |  |  |  | - |  |  |
| 11. Ребро- склеивание шпона | В фанере сорта В не допускает- ся, в фанере сорта Вj до- пускается склеивание в формат- ные листы полос шпо- на шириной не менее 300 мм | Не допускается |  |  |  |  | Допускаются листы шпона из сомкнутых полос без склеивания на ребро |  |
| П р и м е ч а н и е. В фанере марки ФСФ-Э просачивание клея не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование фанеры | Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее, фанеры марок |  |  |  |
|  | ФСФ-Э | ФК-Э | ФБА-Э |  |
|  | после кипяче- ния в воде в течение 1 ч | после вымачива- ния в воде в течение 24ч | в сухом состоянии | после кипя- чения в воде в течение 1ч |
| Березовая | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 0,5 |
| Березовая с внутрен- ними слоями из древеси- ны ольхи и ильма | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Березовая повышен- ной прочности | 1,6 | 1,5 | - | - |

(Измененная редакция, Изм. № 3). 2.9. Фанеру сортов: В, Bj, ВВХ, ВВ, СР и с сочетанием наружных слоев В/ВВ; Bj/BB; В/СР; ВВХ/ВВ; ВВХ/СР; ВВ/СР шлифуют с двух сторон. Фанеру с сочетанием наружных слоев В/С; ВВХ/С и ВВ/С шлифуют с одной стороны - лицевой слой. Фанеру сорта С не шлифуют. 2.10. Влажность фанеры в процентах должна быть не более: - марки ФСФ-Э - 10; - марки ФК-Э - 12; - марки ФБА-Э - 15. 2.11. Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом без бахромы, сколов и отщепов. Допускаемая косина листа не должна быть более 3 мм на 1 м длины. 2.12. Учет фанеры производят в кубических или квадратных метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3 , а объем партии фанеры - с точностью до 0,0001 м3 . Площадь листа фанеры учитывается с точностью до 0,01 м2 , а площадь листов в партии - с точностью до 0,5 м2 . При вычислении объема и площади листов, допускаемые предельные отклонения по длине, ширине и толщине в расчет не принимаются. ##### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Фанеру предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество листов фанеры одного сорта, марки и размера, оформленное одним документом о качестве, содержащим: - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - сорт фанеры; - марку фанеры; - размеры листа фанеры; - результаты проведенных испытаний; - количество фанеры в кубических или квадратных метрах; - обозначение настоящего стандарта. Размер партии должен быть не менее 500 листов. (Измененная редакция, Изм. № 3). 3.2. Для определения внешнего вида и размеров от партии отбирают 5% листов фанеры. При получении неудовлетворительных результатов более чем на 3%, отобранных в выборку листов фанеры, проводят повторную проверку удвоенного количества фанеры, взятой от той же партии. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.3. Для определения механических свойств от партии отбирают 3% листов фанеры. Результаты испытаний распространяются на всю партию. (Измененная редакция, Изм. № 3). ##### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1. Отбор образцов для физико-механических испытаний производят по ГОСТ 9620-72. Каждый испытанный образец должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 7. 4.2. Внешний вид фанеры определяют визуально. 4.3. Длину и ширину фанеры измеряют с погрешностью не более 5 мм посередине соответствующих сторон листа металлической рулеткой по ГОСТ 7502-80 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность измерения. 4.4. Толщину фанеры измеряют посередине каждой стороны листа с погрешностью не более 0,1 мм толщиномером по ГОСТ 11358-74 на расстоянии не менее 20 мм от кромок листа. 4.5. Влажность фанеры определяют по ГОСТ 9621-72. 4.6. Предел прочности при скалывании по клеевому слою определяют по ГОСТ 9624-72. 4.7. Косину листа фанеры определяют угольником по ГОСТ 3749-77 накладываемым на смежные кромки листа. Величину косины листа определяют измерением наибольшего отклонения кромки листа от стороны угольника металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью не более 0,5 мм. 4.8. Для определения покоробленности измеряют максимальную стрелу прогиба на 1 м длины диагонали листа, лежащего на ровном горизонтальном столе, с погрешностью измерения не более 0,1 мм. 4.9. Шероховатость поверхности определяют по ГОСТ 15612-85. Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 3). ##### МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5.1. Каждый лист фанеры должен иметь четкую маркировку в виде круглого штампа, нанесенного несмываемой краской следующих цветов: - для фанеры марки ФСФ-Э - фиолетового; - для фанеры марки ФК-Э - зеленого; - для фанеры марки ФБА-Э - красного. На фанеру, которой в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, вместо сорта наносят изображение государственного Знака качества в порядке, установленном Госстандартом на каждом листе пакета и сопроводительном документе. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5.2. Штамп наносят в правом углу оборотной стороны листа фанеры. Расстояние от кромок листа до центра штампа должно быть от 30 до 40 мм. Штамп должен быть разделен пополам горизонтальной линией. В верхней части наносят сорт фанеры или сочетание наружных слоев, а в нижней - номер завода и через тире номер сортировщика. Диаметр штампа должен быть от 30 до 40 мм, толщина линий круга букв и цифр штампа должна быть 1 мм, высота букв и цифр - 8 мм, ширина - 5 мм, расстояние между буквами - от 2 до 4 мм. (Измененная редакция, Изм. № 3). 5.3. Упаковывание фанеры с соответствующей маркировкой на упаковке, а также транспортирование и хранение ее производят по специальным инструкциям, утвержденным Министерством внешней торговли СССР и министерством (ведомством), в ведении которого находится предприятие-поставщик фанеры, предназначаемой для экспорта.

Редактор Л.Д. Курочкина 
Технический редактор Э.В. Митяй 
Корректор Г.И. Чуйко

Сдано в наб. 19.01.87 Подп. в печ. 04.03.87 1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 1,00 уч.-изд. л. 
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП. 
Новопресненский пер., д. 3. 
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 571.

##### К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ##### ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН Группа К24

Изменение № 4 ГОСТ 10.55-71 Фанера березовая. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.07.88 № 2611 Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Фанера березовая для экспорта. Технические условия Birch plywood for eхроrt Specrifications». Вводная часть. Заменить слова: «при поставке на экспорт» на «для экспорта». Пункт 1.2. Примечание. Заменить слова: «по направлению» на «вдоль». Пункт 2.6. Таблица 5. Графа «Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81». Пункт 1. Подпункт .а изложить в новой редакции: «а) сросшиеся, здоровые: светлые, темные и здоровые с трещинами»; графа «Нормы для. сортов шпона наружных слоев фанеры СР». Заменить слова: «Допускаются» на «Допускаются здоровые»; графа «Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81». Пункт 1. Подпункт в.Исключить слово: «Несросшиеся»; пункт 3. Подпункт д.Заменить слово: «прожилки» на «разбросанные прожилки»; заменить слова; «в) групповые прожилки» на «е) групповые прожилки»; таблицу 5 дополнить пунктом - 7:

| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры |  |  |  |  | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 7. Ино- родные включения, механичес- кие повреж- дения и по- роки обра- ботки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) наколы | Допускаются в общем числе несросшихся сучков разме- рами и коли- чеством, ука- занными в п. 1в |  |  | Допуска- ются разме- ром не более 6 мм, без ограни- чения ко- личества | Не учитыва- ются размером не более 6 мм, учитываемые допускаются в общем числе несросшихся сучков разме- рами и коли- чеством, ука- занными в п. 1в | Допуска- ются разме- ром, мм, не более 10 ¦ 20 без ограни- чения ко- личесва |  | Допуска- ются |
| б) цара- пины | Не допускаются |  |  | Допускаются |  | - |  |  |

примечания 1, 2 исключить. Таблица 6. Пункт 3. Для сортов шпона наружных слоев фанеры В, Bj, ВВХ, СР исключить значение: 200; графа «Наименование дефектов». Наименование дополнить словами: "по ГОСТ 15812-87"; пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Нахлестка»; пункт 9. Исключить слова: «царапины», «рубчики»; пункт 11 изложить в новой редакции: «11. Ребросклеенный шпон»; графа «Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры». Пункт 7. Заменить слово: «поверхности» на «площади»; пункт 9. Заменить слова: «глубиной и высотой» на «высотой (глубиной)»; пункты 6, 8 исключить. Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Фанера толщиной 4-6 мм включительно при изгибе не должна расслаиваться. Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры должен соответствовать указанному в табл. 7». Пункт 2.9 исключить. Раздел 2 дополнить пунктом - 2.13: «2.13. В зависимости от содержания формальдегида фанеру марок ФСФ-Э и ФК-Э изготовляют двух классов эмиссии, указанных в табл. 8.

| Таблица 8 |  |
| --- | --- |
| Классы эмиссии формальде- гида | Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг |
| Е 1 | До 10 включ. |
| Е 2 | Св. 10 до 30 включ. |

Пункт 3.1. Заменить слово: «марки» на «марки, класса эмиссии»; дополнить абзацем (после пятого): «класса эмиссии». Пункт 3.3. Первый абзац дополнить словами: «Каждый испытанный лист фанеры должен соответствовать требованиям п. 2.8»; дополнить абзацем: «Значение содержания формальдегида, полученное в последних периодических испытаниях, должно соответствовать требованиям п. 2.13»; Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4: «3.4. Контроль содержания формальдегида изготовитель производит периодически не реже одного раза в 7 дней на одном листе фанеры, отобранном в соответствии с нормативно-технической документацией». Пункт 4.1 исключить. Пункт 4.3. Заменить значение: 5 на 1. Раздел 4 дополнить пунктами - 4.10 - 4.15: «4.10. Способность к изгибу определяют по ГОСТ 18066-72. 4.11. Вмятины измеряют глубиномером по ГОСТ 7661-67 или ГОСТ 7476-78 с погрешностью ±0,1 мм. 4.12. Бугорки измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166-80 с погрешностью ±0,1 мм. 4.13. Пятна от просачивания клея измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502-80 с погрешностью ±1 мм или другими средствами измерения, обеспечивающими необходимую точность. 4.14. Содержание формальдегида в фанере определяют по нормативно-технической документации. 4.15. Пороки древесины измеряют по ГОСТ 2140-81». Раздел «Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Наименование перед словом «Маркировка» дополнить цифрой: 5. Пункт 5.1. Второй абзац исключить. Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Фанера должна быть рассортирована по размерам, сортам, породам древесины, видам обработки поверхности и уложена в пакеты лицевыми сторонами внутрь, массой до 900 кг». Раздел 5 дополнить пунктами - 5.4-5.12: «5.4. Каждый пакет со всех сторон закрывают обложками из фанеры сорта С/С по ГОСТ 3916-69 и перевязывают стальной упаковочной лентой шириной 20 мм и толщиной 0,7-0,9 мм по ГОСТ 3560-73. 5.5. Фанеру сортов В/С, ВВХ/С, ВВ/С и С допускается упаковывать без верхней и нижней обложек. Сверху и снизу пакета листы фанеры должны иметь сорт С. 5.6. Фанера форматом 1525х1525 мм и менее формируется в пакеты высотой не более 450 мм и обвязывается двумя продольными и двумя поперечными обвязками на расстоянии 300 мм от края. Пакеты фанеры длиной (шириной) более 1525 мм обвязываются двумя продольными и тремя поперечными обвязками на расстоянии 300 мм от края и одной посередине пакета. 5.7. Маркировка пакетов фанеры должна производиться на двух противоположных продольных боковых обложках. 5.8. Маркировка производится на английском языке с указанием следующих обозначений: - товарного знака ВО «Экспортлес»; - страны-изготовителя фанеры; - формата, толщины, мм, дюймы; - наименования породы древесины на русском и английском языках; - сорта; - вида обработки поверхностей; - марки, класса эмиссии; - манипуляционных знаков «Боится сырости». «Крюками непосредственно не брать»; - вида транспорта. Пример маркировки на английском языке см. в приложении. 5.9. Транспортная маркировка пакетов - по ГОСТ 14192-77. 5.10. Пакеты транспортируют в крытых транспортных средствах и контейнерах транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, и заказом-нарядом внешнеторгового объединения. Транспортирование пакетами - по ГОСТ 21929-76. 5.11. Пакеты фанеры должны храниться в закрытых помещениях, в стопах, уложенных горизонтально на деревянных поддонах, при температуре от -40 до -50 0С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. 5.12. Пакеты в стопе должны быть разделены между собой прокладками сечением не менее 60х60 мм и длиной, равной длине пакета фанеры». Стандарт дополнить приложением: «ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое ##### Пример маркировки на английском языке trade name - V/0 «Exportles»; countries manufacturers of plywood; shape thickness, mm, inches; wood specie in Russian and English; grades; type of surface treatment; mark, emission class; operating symbols - «Water-absorbent»; «Don't handle directly with hooks»; transport facilities». (ИУС № 11 1988 г.) Группа К25 Изменение № 1 ГОСТ 16371-84 Мебель. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета СССР по стандартам от 22.07.88 № 2724 Дата введения 01.01.89 Вводная часть. Второй абзац исключить. Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.1-85, ГОСТ 13025.3-85, ГОСТ 13025.4-85, ГОСТ 17524.1-72, ГОСТ 17524.4-72, ГОСТ 17524.5-72. ГОСТ 17524.7-75, ГОСТ 17524.8-75, ГОСТ 19301.1-73, ГОСТ 18723-73, ГОСТ 19178-73, ГОСТ 11015-86, ГОСТ 18314-86, ГОСТ 18607-86, ГОСТ 18666-86, ГОСТ 19549-86, ГОСТ 19550-86, ГОСТ 22361-86, ГОСТ 26682-85, ГОСТ 26800.1-86, ГОСТ 26800.4-86». Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Для изготовления мебели не допускается применять: - фанеру марки ФБА по ГОСТ 3916-69; - плиты марки П-3 по ГОСТ 10632-77; - мягкие и сверхтвердые плиты по ГОСТ 4598-86; - плиты с рустованной поверхностью по ГОСТ 8904-81; - клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием; - детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, а также кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки или «в четверть». Пункт 1.6. Первый абзац исключить. Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. В деталях мебели не .подлежащих последующему облицовыванию, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта В/ВВ для видимых поверхностей, не ниже сорта ВВ/С для невидимых поверхностей и не ниже сорта С/С для поверхностей,, подлежащих обивке, при условии, что отверстия от выпавших сучков и пороков на наружных слоях фанеры заделаны в соответствии с требованиями ГОСТ 9916-69». Пункт 1.11. Первый абзац. Заменить слово: «углов» на углом». Пункты 1.14, 1.15 изложить в новой редакции: «1.14. На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400-80: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость и загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины. На невидимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400-80: расхождения полос облицовки, отслоения, пузыри под облицовкой, загрязнение поверхности, вырывы, трещины, заусенцы. 1.15. Видимые поверхности мебели из древесины и древесных материалов, кроме поверхностей разделочных досок, наружных боковых стенок ящиков и полуящиков, и наружные невидимые горизонтальные поверхности мебели из древесины и древесных материалов, расположенные на высоте 1700 мм и более, должны иметь защитно-декоративные покрытия, отвечающие требованиям нормативно-технической документации на эти покрытия. Наружные невидимые горизонтальные поверхности, расположенные на высоте 1700 мм и более, могут вместо защитно-декоративных покрытий иметь облицовку или защитное покрытие, допускающие влажную уборку». Пункт 1.17. Заменить ссылку: ГОСТ 22046-76 на ГОСТ 22046-86. Пункт 1.18. Первый абзац изложить в новой редакции: «Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей мебельной фурнитуры и деталей из металла устанавливаются в нормативно-технической документации на фурнитуру и детали в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.303-84». Пункт 1.19 дополнить абзацем: «Допускается определение шероховатости этих поверхностей по параметру Rm max» Пункт 1.23. Второй абзац изложить в новой редакции: «Показатель сборности (разборности), правила сборки и комплектации устанавливаются в технической документации на изделия в соответствии с порядком, согласованным между Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерством торговли СССР». Пункт 1.31. Шестой абзац. Исключить слова: «в изделиях мебели высшей категории качества». Пункт 1.33. Таблица 5. Исключить графу: «первая»; головка. Исключить слова: «в зависимости от категории качества изделия, высшая»; графа «Наименование показателя». Второй абзац. Заменить слово: «массовой» на «массой»; показатели «Прочность соединения доньев со стенками ящиков, даН (кгс), не менее 25» и «Прочность соединения передней и боковых стенок ящиков, даН (кгс) не менее 100» изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Ящики (полуящики) изделий корпусной мебели и столов Усилие выдвигания ящиков (полуящиков), даН (кгс), не более | 5 |
| Прочность ящиков (полуящиков): при нагружении дна ящика (полуящика), даН (кгс) | Q экспл. +5 |
| при вертикальном нагружении передней стенки ящика (полуящика), цикл | 10 |
| при горизонтальном динамическом нагружении ящика (полуящика), цикл | 50 |
| Долговечность ящиков (полуящиков): количество циклов выдвигания-задвигания: мебели бытовой | 20000 |
| мебели для общественных помещений | 40000 |
| деформация, мм,не более | 2,0 |

Раздел 1 дополнить пунктом - 1.33а (после п.1.33): «1.33а. Устойчивость, жесткость, прочность, долговечность и прочность крепления задней стенки ученических столов - по ГОСТ 22046-86». Пункт 1.36 исключить. Пункт 2.2. Таблица 9. Головка. Заменить слово: «периодические» на «квалификационные, периодические»; графа «Контролируемый параметр». Исключить слова: «Прочность склеивания массивной клееной древесины и» и соответствующие показатели; исключить параметры: «Прочность соединения доньев со стенками ящика письменного стола»; «Прочность соединения передней и боковой стенок ящика письменного стола»; таблицу 9 после .слов «Прочность крепления подсадных ножек» дополнить параметрами и соответствующими показателями:

| Контролируемый параметр | Виды испытаний |  |  | Номер пункта стандарта, устанавливающий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приемо- сдаточные | квалифи- кацион- ные, пе- риоди- ческие | типовые | технические требования | методы контроля |
| Усилие выдвигания ящиков (полуящиков) изделий корпусной ме- бели и столов | - | + | + | 1.33 | 3.16 |
| Прочность ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и сто- лов | - | + | + | 1.33 | 3.16 |

К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН Группа К24 Изменение № 5 ГОСТ 10.55-71 Фанера березовая для экспорта. Технические условия Принято Межгосударственным Советом по стандартизации метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94) Дата введения 1995-07-01 За принятие проголосовали: Наименование государства; Наименование национального органа стандартизации. Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Грузия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина; Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины. Стандарт дополнить кодом: ОКС 79.060.10. Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.1З. В зависимости от содержания формальдегида фанеру марок ФСФ-Э и ФК-Э изготовляют одного класса эмиссии, указанного в табл. 8. Таблица 8. Kлacc эмиссии формальдегида; Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг. Е1; До 10 включ.. Пункт 4.14. Заменить слова: «нормативно-технической документации» на ГОСТ 27678. Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 3916-69 на ГОСТ 3916.1-89, ГОСТ 3916.2-89. Пунк 5.10. Заменить ссылку: ГОСТ 21929-76 на ГОСТ 26663-85. (ИУС № 5 1995 г.)